**Характеристики и количество товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Бумага А4 | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества  на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара | пачка | 1400 |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | А4, 500 листов пачка; толщина 104 микрон; граммаж 80 г/м 2..; жесткость, машинное направление 10мм/15-155;жесткость, поперечное направление 10мм/15 – 65; шероховатость –225  бендтсен; непрозрачность –96%; зольность –19%; белизна по CIE – 146%-153%; впитываемость при одностороннем смачивании – 25 г/м 2 |
| Требования к функциональным характеристикам | Товар должен быть в соответствующей паковочной таре без видимых повреждений. Доставка товара производится за счет поставщика |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдение всех нормативных актов действующего законодательства. |