Код ОКПД - 45.45.13.190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

текущий ремонт пищеблока в МБДОУ «Детский сад № 95»

по адресу:  г. Иваново, ул. Дунаева, д. 24.

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Плиты ГВЛВ | Длина - 1500, 2000, 2500, 2700, 3000 Ширина - 500, 1000, 1200 Толщина, мм., не менее – 12,5 Поверхностное водопоглощение листов не более: 1,0кг/м2 твердость лицевой поверхности должна быть не менее: 20 МПа Прочность при изгибе, МПа, не менее 5,0 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна превышать: 370 Бк/кг Группа горючести: Г1 Группа воспламеняемости: В1 Группа дымообразующей способности: Д1 Группа токсичности: Т1 |
| 2 | Профиль направляющий ПН-2 | Длина, мм., не менее: 3000 Ширина, мм., не менее: 50 Высота, мм., не менее: 40 Толщина, мм, не менее: 0,6 |
| 3 | # Профиль стоечный ПС-2 | Длина, мм., не менее: 3000 Ширина, мм., не менее: 50 Высота, мм., не менее: 50 Толщина, мм, не менее: 0,6 |
| 4 | Плиты минераловатные «Тех Баттс75» ROCKWOOL (или эквивалент) | Плотность, кг/м3, не более: 75 Теплопроводность, Вт/(м·К), не более: 0,053 Водопоглащение, %, не более: 1,5 Температура изолируемой поверхности, не более: +250С0 Сжимаемость, %, не более: 10 Усадка, %: 0 Коэффициент линейного расширения, %: 0 |
| 5 | Шпатлевка "Фугенфюллер ГВ" (или эквивалент) | Толщина слоя Минимальная, не менее 1 мм Максимальная, не менее 5 мм Расход: при заделке стыков ГВЛ 0,3 – 0,6 кг при сплошном шпаклевании, на каждый 1 мм 1,2 кг Размер фракции не более 0,15 мм Прочность: сжатие, не менее, МПа 3,0 изгиб, не менее, МПа 1,5 Срок хранения, не более 6 месяцев |
| 6 | Грунтовка «Бетоконтакт» (или эквивалент) | ph : 7,5-8,5 Максимальный размер частиц: 0,06 мм Расход: 300 г/кв.м Время высыхания: 3 часа Морозоустойчивость, не менее: 5 циклов Температура проведения работ: +5 С +30 С Температура эксплуатации: -40 С +60 С |
| 7 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | Цементно-песчаный раствор с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка по подвижности Пк 2 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса - более 4 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей - не менее 90%; расслаиваемость свежеприготовленных смесей - не выше 10%, содержание золы-уноса не более 20% массы цемента; температура применения раствора от 10 до 20 °С; прочность растворов на сжатие от М 100 до М 200; марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 и более кг/м3; расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, Жизнеспособность цементного раствора - 2 - 3 часа с момента затворения |
| 8 | Плитка керамическая (Пол) | Размер плиток, мм: 300 х 300 или 400 х 400 Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой, неглазурованной, одноцветной, нескользящая. Водопоглощение, %, не более 4,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной: до 9,0 мм включ. 28,0 св. 9,0 мм 25,0 Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 Твердость глазури по Моосу, не менее 5 На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - количество плиток, м2 (шт.); - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |

| 9 | - Плитка керамическая | Размер плиток, мм: 150 х 150 или 200 х 200 или 200 х 300 - Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой, глазурованной, одноцветной. - Водопоглощение, %, не более 4,5 - Предел прочности при изгибе, МПа, - не менее, для плиток толщиной: - до 9,0 мм включ. 28,0 - св. 9,0 мм 25,0 - Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 - Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 - Морозостойкость, число циклов, не менее 25 - Твердость глазури по Моосу, не менее 5 - На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. - Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. - Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - - количество плиток, м2 (шт.); - - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |
| --- | --- | --- |

| 10 | - Плиточный клей «Старатели-стандарт» (или эквивалент) | - Жизнеспособность раствора, не менее 2 часов после разведения - Укладка плитки: до 20 минут после нанесения - Коррекция плитки: до 15 минут после укладки - t, °С основания (при нанесении): от +5 до +30 °С - Расход: от 3 до 5 кг на 1 кв.м - Время твердения, не более: 20 часов - Достижение полной прочности, не более: 3 суток - Температуростойкость: от -10 до +60 °С |
| --- | --- | --- |
| 11 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (или эквивалент) | Жизнеспособность раствора, не более 4 часа после разведения Укладка плитки, не более 20 минут после нанесения раствора Адгезия 0,5 МПа Температура основания (при нанесении) от +5 до +30 °С Время твердения, не более 24 часа Морозостойкость, не менее 35 циклов Срок хранения, не более 12 месяцев с даты изготовления |
| 12 | Штукатурка цементно-известковая | Цементно-известковый раствор с объёмной массой не менее 1500 кг/м3. Марка по подвижности, не менее, Пк 2. норма подвижности по погружению конуса - более 4 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть - не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. прочность растворов на сжатие от М50 до М200. марка по морозостойкости от F25 до F200. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более 2,5 |

| 13 | Масляная краска | Марка МА-15, МА-22, МА-25 (краски цветные) Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 20 Массовая доля летучего вещества, %, не менее 12 Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) С, с от 65 до 140 Степень перетира, мкм, не более 90 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Блоки оконные из ПВХ | Окна ПВХ должны быть изготовлены из пятикамерного профиля толщиной 71 мм, с глухой и поворотно-откидной створкой, одностворчатое, с двухкамерным стеклопакетом. Номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 14 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм. Сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт, не менее 0,44 Коэффициент направленного пропускания света не менее 72% Звукоизоляция не менее 27 Дб Класс главного профиля – А или В Толщина внешних стенок: Лицевая – от 2,5 до 3 мм Нелицевая – от 2,0 до 2,5 мм Класс приведенного сопротивления теплопередаче: 2 или 3 Приведенное сопротивление теплопередаче: от 0,6 до 0,8 м2 х °С/Вт Прочность при растяжении, МПа, не менее 37,0 Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 2100 Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м, не менее 15 Температура размягчения по Вика, °С, не менее 75 Изменение линейных размеров после теплового воздействия,%, не более: для главных профилей 2,0 Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин - Не должно быть вздутий, трещин, расслоений Стойкость к удару при отрицательной температуре – разрушение не более 1 образца из 10 |  |
| 15 | Доски подоконные ПВХ | Ширина: не менее 600 мм Высота "носика", не менее: 40 мм Толщина верхнего слоя, не менее: 20 мм Макс. монтажная длина: до 3 м Термостойкость: от -30°C до + 60°C Трудновоспламеняемая поверхность Покрытие верхнего слоя должно быть: износостойкое, светоустойчивое, устойчиво к абразивному воздействию и прожигу. |  |
| 16 | Заглушка универсальная к подоконнику | Ширина – не более 700 мм Материал - полистирол ударопрочный со светостабилизатором. |  |
| 17 | Отлив | Должен быть изготовлен методом ролформинга из полосы окрашенной оцинкованной стали. Для окрашивания должна использоваться краска на основе полиэстера. Внутренняя поверхность отливов должна быть прогрунтована белой краской. Толщина, не менее, мм 0,6 Длина, не более, м 6 Защитная пленка - на лицевой стороне. |  |
| 18 | Сэндвич-панели полимерные | Тип наполнителя - экструдированный пенополистирол или вспененный пенополистирол (пенопласт) Толщина панели – от 10 до 24 мм Предел прочности при изгибе, Мпа, - не менее 0,94 Прочность сцепления между слоями при равномерном отрыве, Кгс/см2, не менее 1,75 Прочность на сжатие при 10% линейной Дефориации, Мпа, не менее 0,26 Теплопроводность в сухом состоянии при (25+/-5) С. Вт / (м2*oК), не более 0,043 Водопоглощение за 24ч, % по объёму, не более 0,54 |  |
| 19 | ПВХ угол белый финишный F-образный | Ширина – от 40 до 60 мм Передняя полочка – не менее 15 мм Задняя полочка – от 20 до 40 мм |  |
| 20 | Лента ПСУЛ | Материал - Вспененная полиуритановая лента, пропитанная акриловым клеем. Температура эксплуатации: от +70 до -31 Расчетный коэффициент паропроницаемости, не менее: 0,14 мг/м х Ч x Па Водопоглащение, не более: 4% Сопротивление сжатию, не менее: 2,5кПа Сопротивление отслаиванию, не менее: 0,3кНм(кгс/см) Прочность сцепления пенных уплотнителей с поверхностями оконных проемов и коробок оконных блоков, не менее: 0,1 Мпа |  |
| 21 | Пароизоляционная лента | Сопротивление паропроницаемости,м2чПа/мг, не менее: 2,0 Сопротивление отслаиванию монтажной полосы, кгс/см, не менее: 0,05 Сопротивление отслаиванию клеевой полосы, Кгс/см, не менее: 0,4 Теплостойкость, 0С, не менее: 70 |  |
| 22 | Монтажная пена Makrofleks ( или эквивалент) | Базовое вещество: полиуретан Вторичное расширение, менее: 150% Время высыхания поверхности: 10-18 мин. Время полного затвердевания, не более: 24ч. Плотность, не менее: 23кг/м3 Температура нанесения, не ниже: -100С Температура самовозгорания затвердевшей пены, не менее: +4000С Огнестойкость затвердевшей пены: В3 Термостойкость затвердевшей пены, не ниже: -70 |  |
| 23 | Труба PN20 | Труба должна быть армирована стекловолокном Наружный диаметр, мм., не менее: 20 Внутренний диаметр, мм., не менее: 13,2 Номинальное давление, PN,бар, не более: 25 Предел прочности при разрыве, Мпа, не более: 35 Коэффициент теплопроводимости, Вт м/0С, не менее: 0,15 Удельная теплоемкость кДж/кг0С, не менее: 1,75 |  |
| 24 | Кран шаровый регулировочный 3/4 | Ручка(колпачок): ABS- пластик Уплотнение штока: EPDM Шток: латунь Корпус: латунь Уплотнение сгона: NBR 70-SH/A Хвостовик сгона: латунь Накидная гайка: латунь Температурный диапазон, 0С: от -20 до +110 Рабочее давление, Бар, не более: 10 Коэффициент пропускной способности, м3/час, не менее: 2,15 |  |
| 25 | - Муфта соединительная комбинированная - 20х1/2” | - Внутренняя резьба – 1/2” - Рабочее давление, PN, бар, не более: 25 - Рабочая температура, 0С, не более: +95 - Минимальная температура, 0С, не ниже: - 40 |  |
| 26 | - Муфта соединительная комбинированная - 20х1/2” | - Наружная резьба – 1/2” - Рабочее давление, PN, бар, не более: 25 - Рабочая температура, 0С, не более: +95 - Минимальная температура, 0С, не ниже: - 40 |  |
| 27 | Тройник соединительный | Рабочее давление, PN, бар, не более: 25 Температура рабочей среды, 0С, не более: +95 Внутренний диаметр, мм., не более: 20 |  |
| 28 | Угольник 90 град. | Рабочее давление, PN, бар, не более: 25 Температура рабочей среды, 0С, не более: +95 Внутренний диаметр, мм., не более: 20 |  |
| 29 | Светильник ЛПО50х36 | Способ установки: Потолочный Мощность источника, Вт не менее: 36 Тип источника света : Люминесцентная лампа(ГЛНД Материал корпуса: металл Материал рассеивателя: пластик Степень защиты, ip: IP20 Тип цоколя: G13 |  |

При указании в сметных расчетах, ведомостях объемов работ на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».