Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| № п.п | Наименование товара, используемого при выполнении работ |  | Требуемые показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлочерепица «Монтеррей» |  | Габаритная ширина листа металлочерепицы мп монтеррей 1180 мм, полезная ширина листа 1100 мм, высота профиля 39 мм, шаг волны 350 мм., |  |
| 2 | Стальной гнутый профиль |  | Из холоднокатанной из оцинкованной стали, толщиной 0,5-0,55 мм, |  |
| 3 | Прокладки уплотнительные |  | Пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800*50*50 мм |  |
| 4 | Краска Биндопласт |  | Нестекающая, с хорошей укрывистостью. Окрашенная поверхность хорошо моющаяся. Высший класс пожарной безопасности. |  |
| 5 |  | Профиль угловой | Профиль угловой должен быть предназначен для защиты углов 31/31. |  |
| 6 |  | Кирпич силикатный | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный 250х120х88 мм. Марка прочности (М): 125. Морозостойкость: не менее F25. Плотность: свыше 1500 кг/м3. Предел прочности: средний для пяти образцов при сжатии (при изгибе), МПа, не менее: 12,5 (2,4). Водопоглощение: не менее 6 % |  |
| 7 |  | Кирпич | Кирпич должен быть полнотелым утолщенным не более 1,2 Н эффективной или повышенной эффективности. Класс средней плотности изделия не менее 1,0. Марка прочности: не менее 100. Средняя плотность кирпича: от 801 до 1200 кг/м3. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии X, Вт/(м°С): св. 0,20 до 0,24 или св. 0,24 до 0,36. Предел прочности кирпича при сжатии Мпа: средний для пяти образцов – не менее 10,0. Морозостойкость: не менее F35 |  |
| 8 |  | Кирпич | Кирпич полнотелый одинарный 1 НФ (250х20х65). Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии X, Вт/(м°С): Св. 0,24 до 0,36. Марка прочности: не менее 100. Морозостойкость: не менее F35. Предел прочности кирпича при сжатии, изгибе (средний для пяти образцов) Мпа: - не менее10,0, не более 2,8. |  |
| 9 |  | Раствор готовый кладочный цементный | Требования к техническим характеристикам: Марка выше М150. Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, более 1200 кг/м3. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 85%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 12%. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, не более 3мм. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для применения при проведении кладочных и штукатурных работ, а так же при изготовлении цементных стяжек полов. |  |
| 10 |  | Доски | Должны быть 3 сорта. Должны быть обрезные хвойных пород. Длина должна быть, м: 4 - 6,5. Ширина должна быть, мм: 75-100. Толщиной должна быть, мм: 19-22. |  |
| 11 |  | Краска масляная (МА-15) | Цвет: зеленый или зеленый фисташковый. Краска должна наноситься на поверхность кистью, краскораспылителем или валиком. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 20 Массовая доля летучего вещества,%, не более 20 Степень перетира, мкм не более 90 Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более 90 Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 при температуре 20º С: не более 140с. Время высыхания каждого слоя 20º С: не более 24ч. Твердость пленки, условные единицы, не менее по маятниковому прибору типа М-3, типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0,05 , 0,13 |  |
| 12 |  | Блоки дверные | Для изготовления дверных блоков должны применяться поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А. замки 3; 4класса, закаленное или многослойное стекло толщиной до 10 мм. Импостные детали и пороги должны крепиться к смежным ПВХ профилям коробки (полотна) при помощи стальных; пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов. Механические и сварные Т-образные и крестообразные соединения импостов должны обеспечивать требуемое сопротивление эксплуатационным нагрузкам. Угловые и Т-образные соединения профилей наружных изделий должны бытьгерметичными. Допускается уплотнение механических соединений атмосферостойкими эластичными прокладками. Конструкции наружных изделий должны включать в себя систему функциональных отверстий для осушения полости между кромками стеклопакета (филенки) и фальцами профилей и отвода воды. В нижнем и верхнем профилях рамки полотна должно быть предусмотрено не менее чем по два отверстия для осушения. Рекомендуемые размеры диаметра отверстий - не менее 6 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты (панели). В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Сопротивление теплопередаче дверных блоков, м2 x °C/Вт, с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной 16-24мм от 0,8 до 1,20 .Звукоизоляция, не менее дБА, 26. Воздухопроницаемость при Дельта Р = 10 Па, м3/(ч x м2), не более 3,5. Безотказность, циклы открывания-закрывания, не менее 500000. Долговечность, условных лет эксплуатации пвх профилей, стеклопакетов, уплотняющих прокладок, не менее 10,20,40 соответственно. группа прочности по сопротивлению статическим нагрузкам А; Б или В. Прочность сварных угловых соединений полотен (коробок) Н, не менее 5000;3000;1000. сопротивление действию статических нагрузок, Н, не менее перпендикулярно плоскости 350;500;650 и в плоскости полотна, 1000;1500;2000. Группа прочности по сопротивлению эксплуатационным нагрузкам А;Били В. Изделия должныбыть изготовлены из ПВХ профилей белого цвета, окрашенных в массе. Металлические усилительные вкладыши стальные с антикоррозийным покрытием с толщиной стенок не менее 2,0 мм. Каждый усилительный вкладыш должен крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами). Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближнего места установки самонарезающего винта не должно превышать 100 мм. Шаг крепления должен быть не более 400 мм. Заполнения полотен дверных блоков (филенки) должны быть изготовлены из трехслойных панелей, состоящих из пластиковых или алюминиевых облицовочных листов с заполнением утеплителем или однослойных панелей из вспененного жесткого ПВХ.Заполнения полотен: закаленное; многослойное или армированное стекло; стекло с противоосколочными пленками. |  |
|  |  | Бруски | Должны быть 2 сорта. Должны быть обрезные хвойных пород. Длина должна быть, м: 4 - 6,5. Ширина должна быть, мм: 75-100. Толщиной должна быть, мм: 100-125. |  |