ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Текущий ремонт. Замена оконных блоков в спортивном зале МБДОУ «Детский сад № 26»

по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, д.8

Технические характеристики применяемых материалов:

| Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с энергосберегающим стеклопакетом | Окна ПВХ должны быть изготовлены из пятикамерного профиля толщиной 71 мм, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом. Номинальная толщина стеклопакетов 32 мм, расстояние между стеклами - 10 мм. Сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт, - 0,72 Коэффициент направленного пропускания света - 65% Звукоизоляция: 27 Дб Класс главного профиля: А Толщина внешних стенок: Лицевая 3 мм Нелицевая 2,5 мм Класс приведенного сопротивления теплопередаче: 2 Приведенное сопротивление теплопередаче: 0,75 м2 х °С/Вт Прочность при растяжении, Мпа: 37,0 Модуль упругости при растяжении, МПа, 2100 Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м , 15 Температура размягчения по Вика, °С, 75 Изменение линейных размеров после теплового воздействия,%, : для главных профилей 1,9 Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин - Отсутствие вздутий, трещин, расслоений. Стойкость к удару при отрицательной температуре – разрушение 1 образца из 10. |
| --- | --- |
| Сэндвич-панели полимерные | Тип наполнителя - вспененный пенополистирол (пенопласт) Толщина панели – 24 мм Предел прочности при изгибе. Мпа, - 0,95 Прочность сцепления между слоями при равномерном отрыве. Кгс/см2, - 1,75 Прочность на сжатие при 10% линейной дефориации. Мпа, - 0,27 Теплопроводность в сухом состоянии при (25+/-5) С. Вт / (м2*oК), 0,043 Водопоглощение за 24ч, % по объёму, - 0,54 |
| Лента ПСУЛ | Материал - Вспененная полиуритановая лента, пропитанная акриловым клеем. Температура эксплуатации: от +70 до -31 Расчетный коэффициент паропроницаемости,: 0,15 мг/м х Ч x Па Водопоглащение: 4% Сопротивление сжатию: 2,5кПа Сопротивление отслаиванию: 0,3кНм(кгс/см) Прочность сцепления пенных уплотнителей с поверхностями оконных проемов и коробок оконных блоков: 0,1 Мпа |
| Пароизоляционная лента производитель | Сопротивление паропроницаемости,м2чПа/мг,: 2,0 Сопротивление отслаиванию монтажной полосы, кгс/см: 0,05 Сопротивление отслаиванию клеевой полосы, Кгс/см: 0,4 Теплостойкость, 0С: 70 |

Требование к качеству работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал.

Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.

Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать  смете.

- Технические характеристики работ:

В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.

- Требования к безопасности работ:

Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.

- В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

- Требования к результатам работ:

Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и сметой.

Составил:

главный специалист отдела по

подготовке технической документации 		______________________ Голованов М.А.

Проверил:

начальник отдела по

подготовке технической документации		______________________ Гусев П.Б.