| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики |  |
| 1 | Крошка резиновая черная (фракция 3-5мм). Толщина покрытия не менее 15мм | Состав | Резина черного цвета с добавлением гранул ЭПДМ |
|  |  | Плотность: | Не менее 800 кг / куб. м, не более 810 кг/куб.м. |
|  |  | Твердость: | Shore А 50 |
|  |  | Сопротивление на разрыв: | Не менее 1,6 Н / кв. мм, не более 1,7 Н / кв. мм |
|  |  | Температурный режим: | От –400 С до +1100 С |
|  |  | Содержание текстиля, % | Не более 5 |
|  |  | Влажность, % | Не более 1,5 |
| 2 | Грунт Ультрабонд-03 | Состав | 1-комп. Универсальная эластичная полиуретановая грунтовка для применения на кровлях, спортивных покрытиях, бассейнах, полах морозильных камер. |
|  |  | Содержание сухого вещества, %: | Не менее 70, не более 71 |
|  |  | Плотность состава, кг/м3: | Не менее 1000, не более 1002 |
|  |  | Расход кг/м2: | 0,1 - 0,2 |
|  |  | Время отверждения до отлипа, час: | не более 3 |
|  |  | Прочность на разрыв, мПа: | 18-19 |
|  |  | Относительное удлинение, %: | 60-62 |
|  |  | Сопротивление абразивному износу, мкм: | 00,6-00,7 |
|  |  | Твердость (Шор А): | 98-99 |
| 3 | Грунт Ультрабонд-01 | Состав | 1-комп. Универсальная полиуретановая грунтовка. Укрепляет основание, увеличивает прочность верхнего слоя бетона в несколько раз. |
|  |  | Содержание сухого вещества, % | 90-91 |
|  |  | Плотность состава, кг/м3: | 1350-1355 |
|  |  | Расход кг/м2 при слое 0,3 мм: | 0,45-0,46 |
|  |  | Время отверждения: | не более 12 |
|  |  | Время полного отверждения покрытия, часов: | не более72 |
|  |  | Прочность на разрыв, мПа: | 7-8 |
|  |  | Сопротивление абразивному износу, мкм: | 80-82 |
|  |  | Твердость (Шор А): | 75-76 |
|  |  | Адгезия к бетону, мПа: | 4-4,1 |
| 4 | Клеевая полимерная добавка (в крошку) | Состав | Смесь уретанового полимера с многофункциональными целевыми добавками. Однородная прозрачная бесцветная и вязкая жидкость. Нерастворим в воде, но растворим в органических растворителях: сольвент, ацетон, скипидар. Не содержит легковоспламеняющихся жидкостей. |
|  |  | Время полимеризации при t=20o и влажности воздуха 65% | Через 24 часа – готовность к пешеходным нагрузкам, через 3-5 суток – полная готовность к эксплуатационным нагрузкам |
|  |  | Рекомендуемый расход, кг/кв.м | 0,9 – 1,9 |
|  |  | Рекомендуемое массовое соотношение клей ПУ/крошка | 0,13 – 0,27 |
|  |  | Динамическая вязкость при 70оС, Па | 0,6 – 0,9 |
|  |  | Срок хранения при температуре не более 30оС | 6 месяцев |
| 5 | Наливной пол Ультрафлор-07 или эквивалент (шпаклевка перед финишным слоем) | Состав | Эластичное двухкомпонентное полиуретановое спортивное покрытие |
|  |  | Срок хранения | 1 год |
|  |  | Содержание сухого вещества, %: | 99-100 |
|  |  | Плотность состава, кг/м3: | 1250-1255 |
|  |  | Соотношение компонентов по весу: | 4,5/1 |
|  |  | Время отверждения, час: | не более 12 |
|  |  | Время полного отверждения покрытия, часов: | не более 72 |
|  |  | Прочность на разрыв, не менее мПа: | 12 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 200-202 |
|  |  | Сопротивление абразивному износу, мкм: | 40-41 |
|  |  | Твердость (Шор А): | 80-82 |
|  |  | Адгезия к бетону, мПа: | 5-5,1 |
| 6 | Наливной пол (финишное покрытие) Зеленый 6001 2мм* | Состав | Эластичное двухкомпонентное полиуретановое спортивное покрытие |
|  |  | Срок хранения | 1 год |
|  |  | Содержание сухого вещества, %: | 99-100 |
|  |  | Плотность состава, кг/м3: | 1250-1255 |
|  |  | Соотношение компонентов по весу: | 4,5/1 |
|  |  | Время отверждения, час: | не более 12 |
|  |  | Время полного отверждения покрытия, часов: | не более 72 |
|  |  | Прочность на разрыв, не менее мПа: | 12 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 200-202 |
|  |  | Сопротивление абразивному износу, мкм: | 40-42 |
|  |  | Твердость (Шор А): | 80 |
|  |  | Адгезия к бетону, мПа: | 5-5,1 |
| 7 | Наливной пол (финишное покрытие) Синий 5012 2мм* | Состав | Эластичное двухкомпонентное полиуретановое спортивное покрытие |
|  |  | Срок хранения | 1 год |
|  |  | Содержание сухого вещества, %: | 100 |
|  |  | Плотность состава, кг/м3: | 1250-1255 |
|  |  | Соотношение компонентов по весу: | 4,5/1 |
|  |  | Время отверждения, час: | не более 12 |
|  |  | Время полного отверждения покрытия, часов: | не более 72 |
|  |  | Прочность на разрыв, не менее мПа: | 12 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 200 |
|  |  | Сопротивление абразивному износу, мкм: | 40-42 |
|  |  | Твердость (Шор А): | 80-82 |
|  |  | Адгезия к бетону, мПа: | 5-5,1 |
| 8 | Лак матовый Финишлак 106 | Состав | Водная дисперсия полиола, алифатический полиизоционат, функциональные добавки |
|  |  | Соотношение компонентов «1» и «2» | 4,52 : 1,0 (массовое) |
|  |  | Жизнеспособность смеси при t = 20+-2oC | Не менее 3 часов |
|  |  | Содержание нелетучих веществ, % | Не менее 25 |
|  |  | Время отвержения до 3 степени при t = 20+-2oC | Не более 1 часа |
|  |  | Время выдержки до начала эксплуатации | Пешеходные нагрузки – 6-8 часов, транспортные нагрузки – 1-3 дня, воздействие агрессивных сред- не менее 7 дней |
|  |  | Внешний вид | Однородная матовая поверхность |
|  |  | Блеск по БФ 5-60/60, % | Не более 10 |
|  |  | Расход, кг/кв.м | 0,08 – 0,10 |
| 9 | Краска разметочная цветная | Состав | Двухкомпонентная полиуретановая краска на водной основе для разметки спортивных залов. |
|  |  | Расход в один слой, мл/кв.м | 100 - 130 |
|  |  | Время высыхания, ч | не более 24 |
|  |  | Упаковка | 1,5л +_отвердитель 150мл |
|  |  | Срок хранения | Минимум 12 месяцев |