Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, используемые при выполнении работ, согласно ведомости объемов работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
|  | Хомут металлический с гайкой, ухват для водосточных труб | Металлический хомут – тип крепежной трубопроводной арматуры, который позволяет надежно присоединить трубу к поверхности и значительно снижает уровень вибрации в процессе ее эксплуатации. Конструкция металлического хомута позволяет использовать его на любых горизонтальных и вертикальных поверхностях, с любыми трубами подходящего диаметра – отопительными, водоснабжающими, пожарными, канализационными и другими. Резиновая прокладка предназначена для снижения уровня вибрации и шума. |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 3 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса, св 8 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90% расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие от М 75 до М 200, марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки должен составлять 2,5 мм, а для отделочного слоя — 1,2 мм. |
|  | Краска фасадная | Фасадная краска должна подходить для применения для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона, пенобетона, асбестоцемента по всем видам штукатурки. - Технические данные Основа материала; акриловая смола. Внешний вид пленки; однородная матовая поверхность. Массовая доля нелетучих веществ, %; 70. Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек,; 60-110. Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более; 10. Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/ м2, не более; 170. Условная светостойкость, ч; 24. Прочность пленки при ударе, см, не менее; 40. Прочность пленки при изгибе, мм, не более; 3. Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее; 24. Степень перетира, мкм, не более; 100. |
|  | Прямое звено водосточных труб | Диаметр не менее 150 мм. |
|  | Приемная воронка водосточных труб | Диаметр не менее 150 мм. |
|  | Колено водосточных труб | Диаметр не менее 150 мм. |
|  | Отлив водосточной трубы | Диаметр не менее 150 мм. |
|  | Олифа | Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при (20 ±2)С полная. Отстой, не более, % (по объему), 1. Кислотное число, не более, мг КОН, 7. Йодное число, не менее, г/йода на 100 г, 150. Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5, не более, %, 0, 026. Массовая доля золы, не более, %, 0,3. Цвет по йодометрической шкале, не темнее, мг йода, 200;400 или 1600. |
|  | Штукатурка для работ по камню, бетону | Морозостойкость свыше мину 20°С. |